| Data from 11-10-2012 03:17:20 ms Start PROCESS - 03:17:23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Time |  |  | Time |  | Min |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3:17:23 | 3:17:23 |  | 0:00:00 |  | 1 |  | 4,17 |  | 4,15 |  | 4,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3:17:27 | 3:17:23 |  | 0:00:04 |  | 1 |  | 4,1 |  | 4,11 |  | 4,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3:17:38 | 3:17:23 |  | 0:00:15 |  | 1 |  | 4,07 |  | 4,08 |  | 4,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3:17:42 | 3:17:23 |  | 0:00:19 |  | 1 |  | 4,05 |  | 4,05 |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3:27:23 | 3:17:23 |  | 0:10:00 |  | 11 |  | 3,97 |  | 3,96 |  | 4,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3:37:22 | 3:17:23 |  | 0:19:59 |  | 21 |  | 3,89 |  | 3,88 |  | 3,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3:47:22 | 3:17:23 |  | 0:29:59 |  | 31 |  | 3,81 |  | 3,8 |  | 3,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3:57:22 | 3:17:23 |  | 0:39:59 |  | 41 |  | 3,77 |  | 3,76 |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4:07:22 | 3:17:23 |  | 0:49:59 |  | 51 |  | 3,73 |  | 3,71 |  | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4:17:22 | 3:17:23 |  | 0:59:59 |  | 61 |  | 3,69 |  | 3,68 |  | 3,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4:27:21 | 3:17:23 |  | 1:09:58 |  | 71 |  | 3,66 |  | 3,63 |  | 3,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4:37:21 | 3:17:23 |  | 1:19:58 |  | 81 |  | 3,63 |  | 3,61 |  | 3,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4:47:21 | 3:17:23 |  | 1:29:58 |  | 91 |  | 3,6 |  | 3,58 |  | 3,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4:57:21 | 3:17:23 |  | 1:39:58 |  | 101 |  | 3,58 |  | 3,56 |  | 3,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5:07:21 | 3:17:23 |  | 1:49:58 |  | 111 |  | 3,55 |  | 3,54 |  | 3,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5:17:20 | 3:17:23 |  | 1:59:57 |  | 121 |  | 3,48 |  | 3,5 |  | 3,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5:18:20 | 3:17:23 |  | 2:00:57 |  | 122 |  | 3,46 |  | 3,49 |  | 3,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5:19:20 | 3:17:23 |  | 2:01:57 |  | 123 |  | 3,44 |  | 3,48 |  | 3,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5:20:20 | 3:17:23 |  | 2:02:57 |  | 124 |  | 3,41 |  | 3,48 |  | 3,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5:21:20 | 3:17:23 |  | 2:03:57 |  | 125 |  | 3,39 |  | 3,45 |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5:22:20 | 3:17:23 |  | 2:04:57 |  | 126 |  | 3,37 |  | 3,44 |  | 3,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5:23:20 | 3:17:23 |  | 2:05:57 |  | 127 |  | 3,33 |  | 3,41 |  | 3,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5:24:20 | 3:17:23 |  | 2:06:57 |  | 128 |  | 3,29 |  | 3,39 |  | 3,43 |  |  |  |  |  | Емкость при токе разряда (мА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5:25:20 | 3:17:23 |  | 2:07:57 |  | 129 |  | 3,22 |  | 3,38 |  | 3,4 |  |  |  | №№ |  | 440 |  | 1000 |  | 2200 |  | 4400 |  |  |  |
| 5:26:20 | 3:17:23 |  | 2:08:57 |  | 130 |  | 3,12 |  | 3,35 |  | 3,37 |  |  |  | 1 |  | 2,193 |  | 2,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5:27:20 | 3:17:23 |  | 2:09:57 |  | 131 |  | 2,8 |  | 3,31 |  | 3,33 |  |  |  | 2 |  | 2,239 |  | 2,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5:28:20 | 3:17:23 |  | 2:10:57 |  | 132 |  |  |  | 3,25 |  | 3,27 |  |  |  | 3 |  | 2,243 |  | 2,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5:29:20 | 3:17:23 |  | 2:11:57 |  | 133 |  |  |  | 3,18 |  | 3,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5:30:20 | 3:17:23 |  | 2:12:57 |  | 134 |  |  |  | 3,06 |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5:31:16 | 3:17:23 |  | 2:13:53 |  | 134 |  |  |  | 2,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ms Normal termination of Discharging 05:31:16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автор: | гл. инженер ЭЛПИ-ПЛЮС Владимир Котомин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование: |  |  | Стенд СКИ-16 Фирмы ЭЛПИ-ПЛЮС, мультиметр Mastech MY-62 (имеет сертификат о калибровке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DT-700C, UT-61E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Испытания проводились при НКУ YOKU ICR18650C2 - 3 образца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |